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Flacără rezistent la aramid Fabric
Nr. YL-IIIA18116
Material:93% Meta Aramid 5% Para Aramid 2% Fibră de carbon
Țesătură:1/1 Câmpie
Greutate:180 gsm gsm / 5 oz oz
Funcție:Material ignifug / Fabric anti- arc / Fabric anti-static
Aramid rezistent la foc Fabric
Nr. YL-IIIA15112
Material:93% meta-aramid 5% para-aramid 2% fibră de carbon
Țesătură:1/1 Câmpie
Greutate:150 gsm gsm / 4 oz oz
Funcție:Fabric de retardare a flacării
Aramid Flame Retardant Fabric
ITEM NO. YL-IIIA22115
Material:93% Mete Aramid5% Para-Aramid 2%Carbon Fiber+Coating
Weave:1/1 Plain
Weight:220 gsm gsm / 6 oz oz
Function:Flame Retardant Fabric / Anti Static Fabric / Anti Chemical Liquid fabric
Aramid IIIA Arc Protection Fabric
Nr. YL-IIIA20114-1
Material:93% meta-aramid 5% para-aramid 2% fibră de carbon
Țesătură:3/1 Twill
Greutate:200 gsm gsm / 6 oz oz
Funcție:Fabric ignifug / Fabric Proof Arc
Fabric Aramid IIIA
Nr. YL-IIIA20114
Material:93% meta-aramid 5% para-aramid 2% fibră de carbon
Țesătură:1/1 Câmpie
Greutate:200 gsm gsm / 6 oz oz
Funcție:Material ignifug / Fabric antistatic
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ITEM NO. YL-IIIA25117
Material:93% Meta Aramid 5% Para Aramid 2% Carbon Fiber
Weave:1/1 Plain
Weight:250 gsm gsm / 7.4 oz oz
Function:Flame Retardant Fabric / Anti Static Fabric

