https://fire-retardant-fabric.ready-online.com/flame-retardant-fabric_ro.html
MAZIC ® Fabric - Fibra De Modacrilice Amestecat Cu Fibra De Înaltă Rezistență Sau Fibre De Bumbac
Taiwan KK Corp. este fla îmbrăcăminte și furnizor de material textil. Tesatura lor, MAZIC ® și KANOX ®sunt dezvoltate pentru a face articole de îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri, armata specială, forța aeriană, pilot, și muncitorii industriali de rafinărie, gaz, ciment, metal si sudura.
MAZIC ® ignifugă tesatura serie sunt realizate din MAZIC ® fire constând din aramid viscoza, seria Protex, și / sau fibre de înaltă rezistență. Acest lucru de înaltă performanță tesatura ignifug este mare pentru a face stația de poarta, articole de îmbrăcăminte de protecție termică, îmbrăcăminte pentru a fi utilizate în procesele de sudare și aliaje. MAZIC ® incendiu tesatura ignifug serie este rezistent la flacără. Ea are non-topire, non-picură și non-toxice, cu capacitate de auto-stingere. Ignifug tesaturagreutate de lumină serie "și tenacitate ridicată vin cu permeabile la aer, care aduce sentimente confortabile atunci când poartă. MAZIC ® retardant tesatura de incendiu este fabricat din 100% , în mod inerent rezistente la foc , mai degrabă decât chimic tratat; înseamnă materialul care conferă rezistență avansată la foc și căldură. Cele mai tesatura de ignifugare serie apar diverse opțiuni de culoare , inclusiv bleumarin, portocaliu, verde de măsline, camuflaj, gri și roșu. Design de personalizare este binevenit, de asemenea.
[image: Retardant Fabric a trimite foc anchetă]
Protex Seria
Fibră Protex este rezistența la flacără, care nu arde; este dificil să se aprindă și are proprietatea de auto-stingere. În plus față de proprietățile ignifuge Protex de fibre, aceasta are o durabilitate relativ mare, care este similar cu lână. Fibră Protex este utilizat în cazul în care rezistența la mediu sau de ignifugare este esențială sau solicitată. Fibrele Protex sunt moi și confortabile de purtat; ei nu rid și au o mare stabilitate dimensională și de recuperare elastică ridicată, ceea ce le capacitatea de a rămâne în formă face. MAZIC ® tesatura ignifug este fabricat din aramidică, seria Viscos, Protex, fibre și / sau de înaltă rezistență; are caracteristici de rezistență la flacără mare, care oferă un sentiment confortabil, de asemenea.
Stație de poartă, îmbrăcăminte de protecție termică, ignifuge de îmbrăcăminte pentru a fi utilizate în procesele de sudare și de aliaj pot fi realizate din cele de mai jos de înaltă performanță țesături ignifuge:
Incendiu Properoty De Protecție
	Proprietate
	Test
	Performanţa Necesară
	MAZIC ®-ST02
	Rezultat

	Impactul picăturilor de metal topit
	EN532
	≥Drops pentru a ridica temperatura de 40k
	Nr de drops≥5
	trece

	Spread flacără
	EN532
	Nici o flacără de la partea de sus sau de fiecare muchie laterală. 
Nici holing. 
Nici resturile în flăcări. 
≤2seconds Afterflame. 
Afterglow≤2seconds.
	Nici o flacără de la partea de sus sau de fiecare muchie laterală. 
Nici holing. 
Nici resturile în flăcări. 
Nr afterflame. 
Nr amurg.
	trece

	convective de căldură
	EN367
	Nivel
	HTI
	HTI = 4.5
	nivelul B1

	
	
	B1
	3-6
	
	

	
	
	B2
	7-12
	
	

	
	
	B3
	13-20
	
	

	
	
	B4
	21-30
	
	

	
	
	B5
	> 30
	
	

	căldură radiantă
	EN366at 20KW / m²
	Nivel
	T2
	T2 = 13secpmds
	nivelul C1

	
	
	C1
	8-30
	
	

	
	
	C2
	31-90
	
	

	
	
	C3
	90-150
	
	

	
	
	C4
	> 150
	
	


Proprietate Durabilă
	Proprietate
	Test
	Performanţa Necesară
	MAZIC ®-ST02
	Rezultat

	Rezistență la tracțiune
	ISO 5081
	≥300N
	N urzeala Fill N> 450N> 450N
	trece

	Rezistență la rupere
	ISO 4674
	≥15N
	N urzeala Fill N> 70N> 70N
	trece

	Schimbare dimensională
	ISO 6330/5077
	Nu trebuie să depășească ± 3% în oricare direcție (= contracție)
	Urzeală% umplere% <± 2% <± 2%
	trece

	De spalare si culorii
	CNS 1494 L3027 A-2
	-
	-
	4 - 5

	Culoare-Light Rezistenta
	CNS 3845 L3074
	-
	-
	4


rezistență la temperatură ridicată și flacără, foc și transfer de căldură de performanță sunt relevante în mod semnificativ la viața unui lucrător industrial. Numai strict testate și certificate la nivel internațional țesături de ignifugare poate proteja vieți. Conform diferenței de funcții, transfer de căldură este separat ca două tipuri, unul este de transfer de căldură-flacără, iar celălalt este Heat Transfer-Radiation.
· Atunci când testul de transfer de căldură, EN469: 2005 Statele timpul o creștere a temperaturii de 24 ° C, în calorimetru care afectează materialele pot să nu fie mai mică decât un anumit moment. Asta înseamnă că, atunci când un pompier contact cu flacăra și se încălzește, temperatura captuseala interioara a fla îmbrăcăminte se ridică în sus; între timp, temperatura corpului său se ridică la 24 ° C la 36 ° C până la 60 ° C, în astfel de condiții, omul va primi gradul 2 arsuri. Timpul pe care provoca un om pentru a obține un prejudiciu doilea grad de arsură, o numim ca HTI24 și RHTI24.
· Altă reglementare a necesitat timp pentru un pompier pentru a obține un prejudiciu de la gradul 1 arsură la arsură de gradul 2, nu poate fi mai mică decât un anumit moment.
· Împărțit apoi rezultatul ca nivelul 1 și nivelul 2. Conform standardului (HTI24-12) și (RHTI 24-12), există reglementări pentru a proteja pompierii pentru a evacua siguranta, nu va sacrifica viața lor.
MAZIC ® Ignifugă Fabric De Căldură Și De Performanță Flacără
Această introducere se bazează pe EN469: 2005 și combinate cu NFPA 1971: 2007 norma pentru îmbrăcăminte de ignifugare. EN 469 fla îmbrăcăminte de căldură și flacără de testare include testul propagarea flăcării, test de rezistență la căldură și de încercare de transfer de căldură.
EN 469: 2005 Spread Foc Retardant Fabric Flame Si Flame Cerinta Rezistent
temperatură ridicată țesături ignifuge rezistent, de mare rezistență la foc în mod semnificativ în a permite sprijinirea produselor pentru a îndeplini aceste sarcini. Îmbrăcăminte de ignifugare este facilitată folosind aceste fibre rezistente la flacără merge mult dincolo de capacitatea și cunoștințele majorității oamenilor
Cu privire la operațiunile de salvare de stingere a incendiilor, inevitabil, fla îmbrăcăminte va explora în temperatura termică ridicată, chiar mai mult, va contactului direct fulger de foc, pentru acest lucru necesita cu siguranta un materiale extraordinare pentru a proteja pompierii. EN 469: 2005 tesatura rezistent la norma de asamblare flacără trebuie să posede un caracter excelent de stabilitate rezistent la flacără și termică. Cerințele principale sunt:
6.1 Frame Spread
· Nici o flacără de la margine
· Nici o formațiune gaură
· Nici o flacără sau resturi de topit
· Valoarea medie a afterflame ≤ 2s
· Medie flaterglow ≤ 2s
rezistență 6.5 căldură
· Materialele nu se vor topi, prin picurare sau se pot aprinde
· Fiecare strat de contracție ≤ 5%
MAZIC ® Ignifugă Fabric Flame Spread Testare & Rezultat
EN 469: 2005 adopta metode de încercare cu flacără verticală, aplicând flacăra arzătorului spre îmbrăcăminte ignifug straturi de asamblare exterior și interior, timp de 10 secunde, pentru a testa si verifica flacara răspândirea de date.
Statistica de mai jos este de a arăta rezultatele de testare a EN țesături rezistente la 469 de asamblare flacără:
· Nici o flacără de la margine
· Nici o formațiune gaură
· Nici o flacără sau resturi de topit
· nr afterflame
· nr amurg
[image: Taiwan KK Corp. KANOX EN 469 E: 2005 Fișa de date tehnice (6-1) răspândirea 6.1 flăcării]KANOX EN 469 ® este: 2005 Fișa de date tehnice (6-1) răspândirea 6.1 flăcării
MAZIC ® Ignifugă Fabric Rezistență La Căldură Testare & Rezultat
Potrivit lui EN469: 2005 , foloseste un cuptor pentru a simula mediul curent de aer cald de scena foc.Materialul ignifug este plasat într - un cuptor timp de 5 minute, la temperatura specificată la 180 ° C, în scopul de a testa dacă materialul de încetinire a flăcării , în conformitate cu cerințele fiecărui.
Imaginea de mai jos este un rezumat al statisticilor de testare pentru KANOX ® asamblare îmbrăcăminte de ignifugare, în conformitate cu regula EN469.
· Carcasa exterioară nu se topesc, picurare, sau se pot aprinde.
· coajă exterioară contracție de 0,2%
· căptușeală interioară contracție de 0,5%
[image: Taiwan KK Corp. KANOX EN 469 E: 2005 Fișa de date tehnice (7-2) 6.5 Rezistența la căldură]KANOX EN 469 ® este: 2005 Fișa de date tehnice (7-2) Rezistența la căldură 6.5
MAZIC ® Ignifugă Fabric De Transfer De Căldură De Testare & Rezultat
Într-o stare generală, datele pentru HTI24, depinde de grosimea epruvetei. Specimenul mai gros face ca datele din HTI 24 mai mare.
	Grup
	Limitele HTI
	Ansamblu Tipic
	Comentarii

	1
	3 până la 6
	Un singur strat
	Cele mai multe țesături un singur strat da rezultate din 4 sau 5

	2
	7 la 12
	strat dublu, un singur gros
	Acoperă o gamă largă de îmbrăcăminte multistrat normale

	3
	La 13 la 20
	Strat triplu, dublu gros
	Îmbrăcăminte de luptă împotriva incendiilor de specialitate are HTI aproximativ 16

	4
	21 pana la 30
	Foarte gros
	îmbrăcăminte de protecție de căldură de specialitate

	5
	peste 31
	extrem de gros
	aplicatii foarte speciale


Imbracamintea de ignifugare, care este utilizat pentru EN și NFPA, în general, în combinație cu materiale rezistente la 3 sau 4 multistrat de incendiu, iar datele HTI24 este în jur de 16.
Fabric Rezistent La Foc - MAZIC ® Serie
	Articolul Nr
	Specificație
	Caracteristici
	Aplicatii
	Culoare În Stoc

	FM02
	210g / m². 
Ripstop (sau Twill). 
Anti-static.
	rezistență bună la abraziune.
	înveliș exterior de costum de pompier. 
costum de salvare, anti-revoltă combinezonul. 
industriale îmbrăcăminte pentru lucru.
	Albastru marin. 
Portocale. 
Roșu. 
Sage Green.

	ST02
	170g / m². 
200g / m². 
230 g / mp. 
Twill.
	rezistență bună flacără.
	industriale îmbrăcăminte pentru lucru. 
Stație de uniformă. 
costum de combatere a incendiilor wildland.
	Albastru marin. 
Albastru regal. 
Galben. 
Portocale.

	FV06
	260g / m². 
Twill.
	rezistență bună flacără. 
Confortabil.
	costum de salvare. 
Stație de uniformă. 
industriale îmbrăcăminte pentru lucru.
	Galben. 
Sage Green.

	SV02
	190 g / m². 
Tricotate.
	Bună flacără și rezistență la căldură. 
Bună elasticitate.
	FR undergarment. 
FR Shirt.
	Albastru marin. 
Portocale.

	AC02
	230g / ². 
Tricotate.
	Bună flacără și rezistență la căldură. 
Bună elasticitate.
	Hood de foc. 
FR Shirt, Casca captuseala.
	Albastru marin. 
Negru.

	FM02K
	230 g / ². 
Tricotate. 
Anti-static.
	Bună flacără și rezistență la căldură. 
Bună elasticitate.
	Hood de foc. 
FR Shirt. 
captuseala casca.
	Albastru marin. 
Gri. 
alb cenusiu.

	* KANOX ® si MAZIC ® Foc materiale rezistente sunt conforme cu EN531, EN470, EN ISO 11611, EN ISO 11612, ISO 15384, EN469, și / sau NFPA1971. Mai multe articole de KANOX ® și MAZIC țesături ® sunt disponibile la cerere.


[image: RFQ KANOX ® Retardant Fabric de foc]
KANOX ® Fabric - Rezistent La Căldură Izolație Flacără, Fabric Rezistent La Foc Anti-Static, Ușor De Utilizat Și De Mediu Prietenos
Taiwan KK Corp. este un lider rezistent la foc tesatura in furnizarea de articole de îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri, armata specială, forța aeriană, pilot, și muncitorii industriali de rafinărie, gaz, ciment, metal si sudura. Taiwan KK detine o unitate de producție de mare pentru a oferi servicii one - stop cu integrarea totală din materiale rezistente la foc în mod inerent de înaltă performanță de viteze pompier prezența la vot și îmbrăcăminte de protecție. Tesatura ignifug au dezvoltat, KANOX ® și MAZIC ®, ambele sunt testate și certificate, care este acum vândute internationly cu o reputație solidă.
Dupa ce Flamed, KANOX daune ® tesatura rezistenta la foc a limitat în comparație cu alte materiale rezistente la foc , care sunt disponibile pe piață. Rezistență la flacără, rezistența la căldură, rezistență termică, rezistența la tracțiune și rezistența la vapori de apă sunt adesea factori determinanți în alegerea materiale rezistente la foc, și KANOX țesături rezistente la foc ® este dotat cu toate caracterele.
[image: Retardant Fabric a trimite foc anchetă]
Proprietăți De KANOX ®
 
	Proprietăţi
	Metoda De Test
	EN 469: 2005 Cerințe De Performanță
	KANOX Rezultate -HM02RP Obținute

	Spread flacără
	EN ISO 15025: 2002 Procedura A
	Index EN533 3. 
Nici o flacără de la margine. 
Nici o formațiune gaură. 
Nici o flacără sau resturi de topit. 
Valoarea medie a afterflame ≤ 2s. 
Afterglow nu să se răspândească.
	Index EN533 3. 
Nici o flacără de la margine. 
Nici o formațiune gaură. 
Nici o flacără sau resturi de topit. 
Valoarea medie a afterflame ≤ 2s.
Afterglow nu să se răspândească.

	Rezistență la căldură
	ISO 17493: 2000 * la 180 ° C
	Materialele nu se aprinde sau topi. 
Contracției ≤ 5%.
	Materialele nu s-au aprins sau se topesc. 
Contracției <1%.

	Rezistență la tracțiune
	EN ISO 13934-1: 1999
	≥ 450N
	≥3000N

	Rezistență la rupere
	EN ISO 13937-2: 2000
	≥ 25N
	≥ 150N

	Schimbare dimensională
	ISO 5077: 1984
	Max ± 3% (- = contracție)
	≤ 2%


Performanțe de protecție termică (CET) este de măsuri compuse din patru straturi de unelte prezența la vot. Valoarea mai mare CTE vezi, performanța de protecție termică mai mare este. NFPA 1971 norma necesită o valoare CTE de nu mai puțin de 35. KANOX ® incendiu rata de țesături rezistente la valoare CTE 45-47, mult mai mare decât NFPA 1971 cerință și cele mai multe materiale rezistente la foc pe piață.
KANOX ® tesatura ignifug este un material de încetinire a flăcării cu 50 până la 60 LOI, iar greutatea sa de lumină și o stabilitate termică remarcabilă a făcut aplicabilă pentru fabricarea uneltelor de prezența la vot unic.
[image: indicele de oxigen limitat, LOI]Indicele de oxigen limitat (LOI)
ignifugant este în general măsurată prin cea mai mare Indicele de oxigen Limited, cantitatea de oxigen necesară pentru susținerea arderii. Cât este mai mare valoarea LOI, este mai rezistent la flacără materialul ignifug. KANOX ® tesatura ignifug are o LOI de peste 50 de ani, care este mult mai mare decât altele.
După cum se poate vedea, KANOX ® tesatura ignifugeste testat pentru a avea mai mare LOI (50-60) decât NOMEX și PBI. Și astfel , temperatura de degradare a țesăturilor de ignifugare, KANOX ® ignifug tesaturatemperatura s pare să fie mai mare decât PBI și NOMEX.
[image: Indicele de limitare de oxigen (LOI) din fibre de foc resistent]Indicele de limitare de oxigen (LOI) din fibre de foc resistent
[image: Degradare Temperatura]Degradare Temperatura
Punctul de degradare este punctul în care materialul de ignifugare isi pierde integritatea structurala si pauzele deschise. Cu cât mai mare scor, cu atât mai bine. KANOX ® tesatura de ignifugare are cea mai mare temperatura de degradare, ceea ce înseamnă că protecția sa tradițională este , de asemenea , depasind performanta.
degradeaza caldura foc fibre rezistente la rate diferite, în funcție de tipul de fibra, condițiile atmosferice și timpul de expunere. Rezistență la temperaturi de ignifugare tesatura de performanță 's poate fi determinată prin performanțele sale de protecție termică. Un material textil ignifug ar trebui să aibă capacitatea de a încetini viteza de ardere decât altele, în special atunci când sunt expuse la căldură și de flăcări , cum ar fi pompieri. În cazul în care pompierii s-au expus la temperatură ridicată, temperatura de degradare mai mare de îmbrăcăminte de ignifugare înseamnă cauterizare mai lent. KANOX ® tesatura ignifug oferă temperatura de degradare de până la 1200 grade Fahrenheit, care este mult mai mare decât PBI și NOMEX.
[image: Degradare Temperatura ignifugă stofa]Degradare Temperatura ignifugă stofa
KANOX țesături de ignifugare ® furnizează o mai bună stabilitate termică și de a spori de izolare la greutăți ușoare ca materialele de ignifugare cele mai convenționale. Tesatura ignifug oferă o căldură exclusiv blocarea realizare, greutate mică, CET și pierderea totală de căldură cu un nivel ridicat LOI pentru a preveni oamenii de la un prejudiciu de incendiu.
Ultimate În Protecție Termică
[image: KANOX non-țesături final de protecție termică]
	
	Tg
	Tm
	Tp
	LOI

	KANOX ®
	-
	-
	640
	55

	Meta-aramide ,
	275
	560
	410
	28,5 ~ 30

	Para-aramidică
	340
	-
	590
	29 ~ 31

	PBI
	400
	-
	500
	40 ~ 42

	Bumbac
	-
	-
	350
	17 ~ 20

	Lână
	-
	-
	245
	22 ~ 25

	nylon 6.6
	50
	265
	403
	20 ~ 21,5


KANOX ®-NW3 material de izolație termică este de 100% pre-oxidată PAN non-țesături cu grosimea de 3 mm și 450g / m2 greutate. Este greutate redusa, non-fibra de sticla (iritante pentru piele), non-azbest (cancerigen), nici un tratament chimic adăugarea. Acesta este testat in temperatura camerei, la 34 de grade cu flacără de contact directe (ave. 1020 ° C) dintr-un material de probă.
O temperatură inițială de 34 ° C și temperatura de 91 ° la sfârșitul C au fost măsurate după 3 min, contactul direct cu flacără, nr arde-prin sau topirea pe material. KANOX ® tesatura ignifug dovedește rezistența flacără bună.
[image: raze infraroșii de reflexie și de absorbție a umidității]În infraroșu și Raze Reflexia de absorbție a umidității
[image: KANOX standarde și încercări]
Certificarea De KANOX ® Retardant Fabric De Foc
KANOX ® tesatura de ignifugare a trecut testele și certificări obținute pentru a demonstra performanțele sale mari. (Nr de topire nu arde-prin, fără contracție după 1 minut). Este EN 470-1, EN 531, EN 11611, EN11612, EN15384, EN1149, EN 469, UL enumerate care trece standardele NFPA-1971.
· [image: foc îmbrăcăminte de protecție de ignifugare pentru industrie, armată, poliție]
KANOX ® ignifugă Fabric - Tipuri de aplicații
· Lupta împotriva incendiilor Hood
· Lupta împotriva incendiilor Casca
· Cizme luptă împotriva incendiilor
· Mănuși luptă împotriva incendiilor
· Ignifugare Imbracaminte
· Combaterea incendiilor de pădure Îmbrăcăminte
· Rezistent la foc Îmbrăcăminte în diferite domenii
· Foc de urgență Patura / Patura de sudare
· Incendiu adrenergice pentru avion decoratiuni interioare
KANOX ® Retardant Fabric Foc De Transfer De Căldură De Testare & Rezultat
Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX ® ignifugă imbracaminte: Index de transfer de căldură (HTI24) este de 19 secunde peste tot, ceea ce este mult mai mare decât nivelul de EN469 2 Cerințe - 13 secunde.
[image: Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX ® ignifugă Îmbrăcăminte]Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX ® ignifugă Îmbrăcăminte
Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX ® ignifugă imbracaminte: Index de transfer de căldură (RHTI24) este de 21 de secunde peste tot, ceea ce este mult mai mare decât nivelul de EN469 2 Cerințe - 18 secunde.
[image: Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX]Tabelul este rezultatele testelor EN469 a patru modele diferite de KANOX ®
NFPA 1971: 2007 Ignifugă Fabric Performance Protecție Termică
NFPA 1971 definește CTE ca fiind "căldura absorbită de fiecare unitate de suprafață atunci când țesuturile umane ajunge la gradul 2 arde prejudiciu". Mai mare Indicele de CTE reprezintă faptul că mai multă căldură este absorbită, și face ca proprietatea să o mai bună izolare. test de CTE al NFPA 1971 utilizează 2 arzătoare și 6 tuburi de radiații de căldură pentru a simula flacără reală și mediul de radiații în site-ul de foc.
NFPA 1971 necesită CTE ≥35.5 cal / cm²
· CTE calculul indicelui: CTE = F × T
· F: radiație termică pe centimetru pătrat (cal / cm²s)
· T: timp că țesuturile umane ajunge la a 2-a prejudiciului arsură de gradul (e)
CTE de KANOX ® ignifugă Îmbrăcăminte:
· 44.8 cal / cm² (înainte de spălare)
· 51.0 cal / cm² (după 5 ori de spălare)
KANOX ® ignifugă Îmbrăcăminte propriu Performanță excelentă Protecție termică 
 
Fabric Rezistent La Foc - KANOX ® Serie
	Articolul Nr
	Specificație
	Caracteristici
	Aplicatii
	Culoare În Stoc

	AD02RP
	240 ± 5 g / m². 
Ripstop. 
Anti-static.
	Putere mare. 
rezistență la căldură excelentă. 
rezistență bună la abraziune.
	înveliș exterior de costum de pompier. 
costum de salvare.
	Albastru marin. 
Albastru regal. 
Portocale. 
Galben. 
Roșu.

	AD02LCP
	260 ± 5 g / m². 
tese jacquard.
	Putere mare. 
rezistență la căldură excelentă. 
rezistență bună la abraziune.
Culoare si model inovator.
	înveliș exterior de costum de pompier. 
Armare. 
Palmier abraziune de mănuși.
	Bleumarin cu puncte albe. 
Portocalie cu puncte albe.

	HM02RP
	240 ± 5 g / m². 
Ripstop (sau Twill).
	Rupere de mare / rezistență la tracțiune
	înveliș exterior de costum de pompier. 
costum de salvare. 
Anti-revoltă combinezonul
	Albastru marin. 
Albastru regal. 
Galben. 
Portocale. 
Roșu.

	KANOX -G
	280 ± 5 g / m². 
Twill. 
Pan-oxida si fibre de înaltă rezistență.
	flacără excelentă și rezistență la căldură. 
Rezistența la stropi de metal.
	costum de sudare.
	Verde inchis

	TM02
	210 ± 5 g / m². 
Ripstop. 
Anti-static.
	Bună flacără și rezistență la căldură.
	Anti-revoltă combinezonul. 
Îmbrăcăminte de lucru industriale
	Negru

	GORNOX
	120 ± 10g / m². 
Non-țesute.
	o bună rezistență la căldură
	Strat termic de costum de pompier
	Galben

	* KANOX ® si MAZIC ® Foc materiale rezistente sunt conforme cu EN531, EN470, EN ISO 11611, EN ISO 11612, ISO 15384, EN469, și / sau NFPA1971. Mai multe articole de KANOX ® și MAZIC țesături ® sunt disponibile la cerere.


KANOX ® ignifugă Îmbrăcăminte:
· TK08HR01 - Anti-Virus de penetrare Imbracaminte pentru pompieri
· TK09HM01- Blood-rezistent la foc patogeni Lupta Îmbrăcăminte
· TK09FM01- anti-static Imbracaminte pentru pompieri
· TK09AD01- de înaltă rezistență la sfâșiere Lupta cu focul Îmbrăcăminte
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%RFQ KANOX® Fire Retardant Fabric
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Heat Transfer Index (Sec.)
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